ТО.-1 Механіка

Заняття № 6

Сили в природі. Сила тертя. Сила пружності.

1. Сила тертя – це сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і перешкоджає цьому руху.

Сила тертя ковзання виникає при ковзанні одного тіла по поверхні іншого і прямо пропорційна силі нормальної реакції опори .

Коефіцієнт тертя ковзання  залежить від виду речовин тіл, що стикаються, стану їх поверхонь та швидкості ковзання одного тіла відносно іншого.

Сила тертя ковзання під час руху по горизонтальній поверхні:

Сила тертя ковзання під час руху по поверхні, яка утворює кут  з горизонтом:

Сила тертя спокою однакова за модулем і спрямована протилежно тій зовнішній силі , яка викликає ковзання одного тіла по іншому.

Сила тертя кочення виникає при коченні одного тіла по поверхні іншого і дорівнює відношенню добутку коефіцієнта тертя кочення , модуля сили нормальної реакції опори   до радіуса  тіла, що котиться:

2. В'язке тертя виникає при руху твердого тіла у рідині або газі.

При в'язкому терті:

- відсутня сила тертя спокою;

- модуль сили в'язкого тертя залежить від швидкості руху тіла:

- при малих швидкостях

- при великих швидкостях

- коефіцієнти пропорційності, характеризують обтічність поверхні тіла та в'язкість середовища.

3. Сила пружності – це сила, яка виникає при деформації тіла і напрямлена проти зміщення частинок тіла.

Деформація – це зміна форми та об'єму тіла під дією зовнішніх сил.

Пружні деформації – це деформації, які зникають після припинення дії зовнішніх сил.

Пластичні деформації – це деформації, які не зникають після припинення дії зовнішніх сил.

4. Закон Гука: сила пружності при пружній деформації прямо пропорційна абсолютному видовженню і протилежно йому напрямлене.

- жорсткість

Абсолютне видовження – це різниця між кінцевою і початковою довжиною тіла:

Відносне видовження  - це відношення абсолютного видовження тіла до його початкової довжини.

5. Механічна напруга  - це відношення модуля сили пружності до площі поперечного перерізу тіла.

6. Закон Гука (через відносне видовження): механічна напруга при пружній деформації прямо пропорційна відносному видовженню.

- модуль Юнга (модуль пружності)